	[image: image7.png]



	  ALS Inspection Chile SpA 
Limache 3405, Office 61
Viña del Mar, CHILE

T +56 32 2545 500

                      Informe: ARI-2602-0616
                                                                                                                  Fecha: Marzo 13, 2026  



INFORME DE INSPECCIÓN POR MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES

	INFORME NÚMERO
	ARI-2602-0616

	SOLICITADO POR
	Terminal Puerto Arica TPA / Sr. Fernando Yánez A.

	EQUIPO
	Mesa Trabajo Alm 2

	PARTE ENSAYADA
	Soldaduras a Puntos de Unión

	MATERIAL
	Sin Informacion 

	ESPESOR
	Sin Informacion

	SUPERFICIE
	Pulida 

	PROCESO DE SOLDADURA
	Arco Manual 

	FECHA DE FABRICACIÓN
	Sin Informacion

	TAG / ID #
	166840 

	PROCEDIMIENTO
	PD7 -10

	LUGAR DE INSPECCIÓN Y PRUEBA
	Terminal TPA

	FECHA DE INSPECCIÓN 
	12 de Marzo 2026

	FECHA DE EMISIÓN INFORME
	13 de Marzo 2026


CUMPLE (CU)
  NO CUMPLE (NC) 
   NO APLICA (N/A)
    RECOMENDACIÓN (RE)
A.- Inspección Visual  

	Ítem
	Detalle
	Status

	1
	BUENA CONDICIÓN ESTRUCTURAL
	CU

	2
	SIN POROS
	CU

	3
	LIBRES DE GRIETAS
	CU

	4
	BUEN ESTADO PINTURA
	CU

	5
	SIN LAMINACIÓN
	CU

	6
	SIN CORROSIÓN  
 
	CU

	7
	LIMPIEZA INICIAL
	CU

	8
	SIN MELLADURAS
	CU


B.- Informe de recomendaciones (RE) y no conformidades (N/C) importantes de seguridad.

	ÍTEM
	COND
	DESCRIPCIÓN

	
	
	


Notas:

· La palabra “debe” indica un requisito. Se relaciona con una no conformidad (N/C) y debe ser corregida por el cliente.

· La palabra “debería” indica una recomendación (RE). Puede o no ser tratada por el cliente.

C.- Características del Equipo

	· Tipo de Penetrante
	TIPO II A / VISIBLE

	Marca
	SPOTCHECK  SKL-WP 2  MAGNAFLUX

	Color
	ROJO

	Tiempo de Penetración
	10 MINUTOS

	Luxómetro
	NO APLICA 

	Rango
	NO APLICA

	Tipo de Revelador
	TIPO II A / VISIBLE

	Marca
	SPOTCHECK  SKD-S2  MAGNAFLUX

	Color
	BLANCO

	Tiempo de Revelado
	15 MINUTOS

	Código
	NO APLICA

	Lux Medido / T° Pieza
	18 °C


	IDENTIFICACIÓN PIEZAS ENSAYADAS
	Indicaciones

Relevantes
	Requiere Reparación

	SOLDADURA DE FILETE DE PENETRACIÓN COMPLETA
	
	

	
	SI
	NO
	SI
	NO

	PUNTOS DE UNIONES Y TRAVEZAÑOS ESTABILIZADORES
	
	X
	
	X


	ALCANCE:
	Se efectúa inspección visual y por el método de líquido penetrante visible, Mesa Trabajo.


	Observaciones:
	-----------------------------------------------------------------------------


D.- Resultado General

	APROBADAS  
	SI
	NO



	DE ACUERDO CON INSPECCIÓN EFECTUADA, NO SE DETECTAN DISCONTINUIDADES RECHAZABLES, PERO SE OBSERVARON POROS EN MENOR PROPORCIÓN. SE DA POR APROBADA, SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LA NORMA DE REFERENCIA AWS D1.10-15, PARA ESTRUCTURAS SOMETIDAS A ESFUERZOS CÍCLICOS.
	
	


ALS Inspection Chile SpA
SET FOTOGRÁFICO
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	1.-  Vista de Mesa Trabajo, previo a prueba de END.
	2.-  Cordón de soldaduras de estructura libre de pintura. 

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	3.-  Cordón de soldadura con prueba END con Líquido penetrante.
	4.-  Otra vista de cordón de soldadura con prueba END con Líquido penetrante. 

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	5.-  Prueba END de revelado sin evidencia de poros y discontinuidades.
	6.-  Otra vista de la aplicación de END a puntos de soldaduras sin evidencia de poros y discontinuidades.


	
	

	Preparado por
	Luis Chinga D.

	Revisado y aprobado por
	Maria Palma C.
	Informe N°
	ARI-2602-0616

	Formulario
	FT_GRU7_01 Informe líquidos penetrantes
	Edición 02 / 01.10.2020


	Right Solutions - Right Partner                                                                                                                                                                                        alsglobal.com  









             Página 4 de 5

