# INFORME DE INSPECCIÓN POR MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES

| INFORME NÚMERO | ARI-2602-0634 |
| --- | --- |
| SOLICITADO POR | Terminal Puerto Arica TPA / Sr. Fernando Yánez A. |
| EQUIPO | 01 Buzon Granelero |
| PARTE ENSAYADA | Soldaduras a Puntos de Unión |
| MATERIAL | Sin Informacion |
| ESPESOR | Sin Informacion |
| SUPERFICIE | Pulida |
| PROCESO DE SOLDADURA | Arco Manual |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Sin Informacion |
| TAG / ID # | 160605 |
| PROCEDIMIENTO | PD7 -10 |
| LUGAR DE INSPECCIÓN Y PRUEBA | Terminal TPA |
| FECHA DE INSPECCIÓN | 11 de Marzo,2026 |
| FECHA DE EMISIÓN INFORME | 12 de Marzo,2026 |

CUMPLE (CU)	  NO CUMPLE (NC) 	   NO APLICA (N/A)	    RECOMENDACIÓN (RE)

A.- Inspección Visual

| Ítem | Detalle | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUENA CONDICIÓN ESTRUCTURAL | CU |
| 2 | SIN POROS | CU |
| 3 | LIBRES DE GRIETAS | CU |
| 4 | BUEN ESTADO PINTURA | CU |
| 5 | SIN LAMINACIÓN | CU |
| 6 | SIN CORROSIÓN | CU |
| 7 | LIMPIEZA INICIAL | CU |
| 8 | SIN MELLADURAS | CU |

B.- Informe de recomendaciones (RE) y no conformidades (N/C) importantes de seguridad.

| ÍTEM | COND | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |

Notas:

- La palabra “debe” indica un requisito. Se relaciona con una no conformidad (N/C) y debe ser corregida por el cliente.

- La palabra “debería” indica una recomendación (RE). Puede o no ser tratada por el cliente.

C.- Características del Equipo

| - Tipo de Penetrante | TIPO II A / VISIBLE |
| --- | --- |
| Marca | SPOTCHECK SKL-WP 2 MAGNAFLUX |
| Color | ROJO |
| Tiempo de Penetración | 10 MINUTOS |
| Luxómetro | NO APLICA |
| Rango | NO APLICA |
| Tipo de Revelador | TIPO II A / VISIBLE |
| Marca | SPOTCHECK SKD-S2 MAGNAFLUX |
| Color | BLANCO |
| Tiempo de Revelado | 15 MINUTOS |
| Código | NO APLICA |
| Lux Medido / T° Pieza | 18 °C |

| IDENTIFICACIÓN PIEZAS ENSAYADAS | Indicaciones Relevantes |  | Requiere Reparación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLDADURA DE FILETE DE PENETRACIÓN COMPLETA |  |  |  |  |
|  | SI | NO | SI | NO |
| PUNTOS DE UNIONES Y TRAVEZAÑOSL ESTABILIZADORES |  | X |  | X |

| ALCANCE: | Se efectúa inspección visual y por el método de líquido penetrante visible, a 01 Buzon Granelero. |
| --- | --- |

| Observaciones: | ------------------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

D.- Resultado General

| APROBADAS | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| DE ACUERDO CON INSPECCIÓN EFECTUADA, NO SE DETECTAN DISCONTINUIDADES RECHAZABLES, PERO SE OBSERVARON POROS EN MENOR PROPORCIÓN. SE DA POR APROBADA, SEGÚN LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LA NORMA DE REFERENCIA AWS D1.10-15, PARA ESTRUCTURAS SOMETIDAS A ESFUERZOS CÍCLICOS. |  |  |

ALS Inspection Chile SpA

SET FOTOGRÁFICO

| 1.- Vista de Buzon Granelero previo a prueba de END. | 2.- Cordón de soldaduras de estructura libre de pintura. |
| --- | --- |
| 3.- Cordón de soldadura en base de Buzon Granelero. | 4.- Aplicación de Líquido Penetrante a cordón de soldadura. |
| 5.- Prueba END de revelado libre se poros y discontinuidades. | 6.- Otra vista de la aplicación de END a puntos de soldaduras. |