CERTIFICADO DE ANALISIS

| Nr. FECHA ELABORACION FECHA VENCIMIENTO ORIGEN CLIENTE NOMBRE CODIGO SAP TIPO DE SAL LOTE OBSERVACIONES | IQQ-2602-0654 24 DICIEMBRE, 2025 24 DICIEMBRE, 2030 PLANTA IQUIQUE SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S.A. DD999N P2000056 ROAD SALT 999, 1000KG 1908241225 25 KG, CODIGO SAP P3000658 - 1000 KG CODIGO SAP P2000056, SAP P3000633 B&E – GRANEL CODIGO SAP P2000023, SAP P2000251 |
| --- | --- |

1.- Analisis Quimico

| Determinación | #### Unidad |  |  |  | #### Mínimo |  | #### Máximo |  | #### Resultado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloruro de Sodio (c/NaCl) |  | (%) |  |  | 98,2 |  | -- |  |  |  | 99,4 |
| Humedad (c/H2O) |  | (%) |  |  | -- |  | 1,00 |  |  |  | 0,10 |
| Sulfato (c/Na2SO4) |  | (%) |  |  | -- |  | 1,3 |  |  |  | 0,57 |

(

| Granulometría Humedad Cloruro de Sodio | ##### METODOLOGIAS DE ANÁLISIS = Basado en ASTM D632-12 (2020) = Basado en ASTM E534-18 (10) = Basado en ASTM E534-18 (43.1) |
| --- | --- |

MARIA JOSE PALMA C.                                                                                                                                                                      ALS INSPECTION CHILE SpA.

Patillos, 05 Enero, 2026