CERTIFICADO DE ANALISIS

| Nr. FECHA ELABORACION FECHA VENCIMIENTO ORIGEN CLIENTE NOMBRE CODIGO SAP TIPO DE SAL LOTE OBSERVACIONES | IQQ-2602-0654 05 ENERO, 2026 05 ENERO, 2031 PLANTA IQUIQUE SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S.A. AB010N P3000675 SAL INDUSTRIAL PREMIUM 010, 25 KG. 1908050126 25 KG, CODIGO SAP P3000675 - 1000 KG CODIGO SAP P2000279 |
| --- | --- |

1.- Analisis Quimico

| Determination | #### Unit |  |  | #### Minimum |  | #### Maximum |  | #### Result |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloruro de Sodio (c/NaCl) Humedad (c/ H2O) Materia Insoluble (en agua) #### Sulfato (c/NA2SO4) Calcio (c/Ca) Magnesio (c/Mg) |  | (%) (%) (%) (%) (%) (%) |  | 98,8 -- -- -- -- -- |  | -- 0,50 0,06 1,00 0,10 0,03 |  |  |  | 99,42 0,03 0,01 0,57 0,070 0,017 |
| Nitrato (c/KNO3) Nitrito (c/NO2-) Mercurio (c/Hg) Arsénico (c/As) Cadmio (c/Cd) Cobre (c/Cu) Plomo (c/Pb) Selenio (c/Se) Zinc (c/Zn) |  | (%) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |  | -- -- -- -- -- -- -- -- -- |  | 0,5 1,0 0,1 0,5 0,5 2,0 1,0 0,30 100,0 |  |  |  | < 0,0020 < 1,0 < 0,10 < 0,5 < 0,5 < 2,0 < 1,0 < 0,3 < 100,0 |

| Granulometría Material Insoluble Nitrato Humedad Cloruro de Sodio Nitrito Elementos químicos | ##### METODOLOGIAS DE ANÁLISIS = Basado en ASTM D632-12 (2020) = Basado en ASTM E534-18 (18) = Basado en método estándar 4500-NO3-B, en medio hidrosoluble = Basado en ASTM E534-18 (10) = Basado en ASTM E534-18 (43.1) = Basado en EPA 354.1, en medio hidrosoluble = Basado en EUSalt/AS 015-2007, en medio hidrosoluble |
| --- | --- |

MARIA JOSE PALMA C.                                                                                                                                                                      ALS INSPECTION CHILE SpA.

Patillos, 05 Enero, 2026